Dimensions-mm / Chain No. Pitch P Bushing Inside Width W Bushing Dia. B / RF2040HP-S 25.40 7.95 7.92 / RS2050HP-S 31.75 9.53 10.16 / RF2060HP-S 38.10 12.70 11.91 / RF2080HP-S 50.80 15.88 15.88

Dimensions-mm / Chain No. Pin Link Plate / E F Length Thickness T Height H / L1 L2 / RF2040HP-S 5.68 4.00 8.00 9.50 1.5 12.0 / RS2050HP-S 7.22 5.12 10.05 11.65 2.0 15.0 / RF2060HP-S 8.38 5.99 12.55 14.25 2.4 17.2 / RF2080HP-S 11.375 8.02 16.25 17.8 3.2 23.0 / Dimensions-mm / Chain No. Average Tensile Strength kN {kgf} Approx. Mass kg/m / RF2040HP-S 10.8 {1,100} 0.46 / RS2050HP-S 19.6 {2,000} 0.75 / RF2060HP-S 26.5 {2,700} 1.38 / RF2080HP-S 48.1 {4,900} 1.80